SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO S.C.T. “TABASCO”

## SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

## RESIDENCIA GENERAL DE  CARRETERAS FEDERALES

| NÚM. DE LICITACIÓN: | LO-0000000000000000 |
| --- | --- |
| OBRA: | Construcción del Puente Los Monos III, ubicado en el km. 165+826.39, mediante la ejecución de terracerías, obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y señalamiento, así como sus accesos; en la carretera Coatzacoalcos – Villahermosa, tramo Entr. Reforma – Villahermosa, en el Estado de Tabasco. |
| SUBTRAMO: | Puente Los Monos III, 165+826.39 |
| TRAMO: | Entronque Reforma - Villahermosa |
| ESTADO: | Tabasco |

###### E S P E C I F I C A C I O N E S       P A R T I C U L A R E S

Los licitantes, al formular sus propuestas, deberán considerar las Normas

| N∙CTR∙CAR∙1∙01 | T E R R A C E R I A S |
| --- | --- |
| N∙CTR∙CAR∙1∙01∙009/00 | Terraplenes |
| N∙CTR∙CAR∙1∙01∙011/00 | Rellenos |
| N∙CTR∙CAR∙1∙02 | ESTRUCTURAS |
| N∙CTR∙CAR∙1∙02∙003/04 | Concreto hidraúlico |
| N∙CTR∙CAR∙1∙02∙004/00 | Acero para Concreto Hidráulico |
| N∙CTR∙CAR∙1∙02∙005/00 | Acero estructural y elementos metálicos |
| N∙CTR∙CAR∙1∙02∙013/00 | Demoliciones y desmantelamientos |
| N∙CTR∙CAR∙1∙03 | D R E N A J E Y S U B D R E N A J E |
| N∙CTR∙CAR∙1∙03∙002/00 | Alcantarillas tubulares de concreto |
| N∙CTR∙CAR∙1∙03∙003/00 | Cunetas, por unidad de obra terminada |
| N∙CTR∙CAR∙1∙03∙004/00 | Contracunetas, por unidad de obra terminada |
| N∙CTR∙CAR∙1∙03∙006/00 | Lavaderos, por unidad de obra terminada |
| N∙CTR∙CAR∙1∙03∙007/00 | Bordillos |
| N∙CTR∙CAR∙1∙03∙009/00 | Subdrenes |
| N∙CTR∙CAR∙1∙04 | P A V I M E N T O S |
| N∙CTR∙CAR∙1∙04∙003/00 | Capas estabilizadas |
| N∙CTR∙CAR∙1∙04∙004/00 | Riego de impregnación |
| N∙CTR∙CAR∙1∙04∙005/00 | Riego de liga |
| N∙CTR∙CAR∙1∙04∙006/08 | Carpetas asfálticas con mezcla en caliente |
| N∙CTR∙CAR∙1∙07 | SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD |
| N∙CTR∙CAR∙1∙07∙001/00 | Marcas en el pavimento |
| N∙CTR∙CAR∙1∙07∙004/02 | Vialetas y botones |
| N∙CTR∙CAR∙1∙07∙005/00 | Señales verticales bajas (grado diamante) |
| N∙CTR∙CAR∙1∙07∙006/00 | Señales verticales elevadas (grado diamante) |
| N∙CTR∙CAR∙1∙07∙007/00 | Indicadores de alineamiento |
| N∙CTR∙CAR∙1∙07∙009/00 | Defensas |
| N∙CTR∙CAR∙1∙07∙015/00 | Cercas |
| N∙CTR∙CAR∙1∙07∙016/00 | Señales y dispositivos para protección de obras |
| N∙CTR∙CAR∙2∙02 | Pavimentos |
| N∙CTR∙CAR∙2∙02∙003/00 | Bacheo superficial aislado, por unidad de obra terminada |

N.CTR.CAR-1-06-003/01     Pilotes colados en el lugar

N.CTR.CAR-1-06-003/01 G.3.2.1.    Ademe metálico

#### E.P.CAR.01 APOYOS INTEGRALES DE NEOPRENO DUREZA SHORE-60, NORMA ASTM-2240

EJECUCION

Los apoyos de neopreno deben cumplir con la calidad que marca el proyecto, y además cumplir con las normas a.s.t.m. referentes a: dureza (d 2240); esfuerzo a la ruptura en tensión (d 412); alargamiento a la falla (d 412); deformación permanente bajo compresión constante (d 395); resistencia al envejecimiento (d 573); resistencia a los aceites (d 471); resistencia al ozono (d 1149), resistencia a bajas temperaturas (d 746).

PROVISION

Los apoyos de neopreno deberán tener las siguientes características:

a) deberán ser de un fabricante especializado en estos elementos.

b) la calidad de las mismas deberá ser respaldada por el fabricante.

c) el neopreno debe tener la resistencia shore-60.

d) el acero debe ser de calidad estructural a-36.

MEDICION

la medición se hará tomando como unidad el decímetro cubico, con aproximación al entero; basándose en las cantidades y dimensiones  anotadas en el proyecto.

BASE DE PAGO

el pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado para la unidad de apoyo medida por decímetro cubico conforme a las características fijadas por el proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponde a herramienta y equipo necesario para su colocación, limpieza de la zona de apoyo, nivelación del mismo y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de este trabajo.

E.P.CAR. 02- CARTÓN ASFÁLTICO O FEXPAN  EN JUNTA DE DILATACIÓN, P.U.O.T.

EJECUCION:

El cartón asfáltico o fexpan se colocara como  cimbra o molde perdido a fin de facilitar la colocación de la junta de dilatación no metálica.

El material se colocara de acuerdo a lo indicado en el proyecto correspondiente, tratando que quede fijamente emplazada en el cuerpo de los elementos respectivos.

MEDICION:

La medición se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2), de cartón asfáltico o fexpan en junta de dilatación colocada, basándose en las especificaciones  e indicaciones marcadas en el proyecto.

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada,  se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2.), de cartón asfáltico  o fexpan de junta de dilatación colocado. Este precio incluye suministro de materiales, transporte,  carga, descarga y maniobra de ubicación del material, mano de obra, limpieza, señalamiento (bandereros) y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

E.P. CAR 03 GEOTEXTIL P.U.O.T

EJECUCIÓN.- entre las estaciones fijadas en el proyecto y/o indicadas por la secretaría, sobre la superficie del terreno natural despalmado y libre de desperdicios punzo cortantes, en todo lo ancho de la sección se colocara una membrana geotextil con las siguientes características

El geotextil  que se coloque en el desplante de los  terraplenes deberá de ser un:

- GEOTEXTIL TEJIDO DE ALTA RESISTENCIA

- Con resistencia a la tensión de la urdimbre EN AMBOS SENTIDOS  de 150 kN/m

- Elongación (EN10319) MD 14% (+/- 3%) / CMD 14% (+/- 3%)

- Con funciones de filtración, separación y refuerzo.

- Duración estimada de 25 años mínimos.

- Resistencia a la Perforación dinámica (EN 918) 6mm (+4mm).

- Resistencia a la punción estática (EN 12236) 14kN (-0.1 kN).

- Tamaño de Apertura (EN 12956) 100 UM (+/- 50 UM).

- Permeabilidad al Agua (EN 11058):0.005 m/s (-0.1m/s).

Colocación de los Geosintéticos:

De acuerdo a los incisos G.3.1, G.3.2. y G.3.3. de la norma N·CTR·CAR·1·01·010/00 .

Tendido y compactación de los terraplenes:

De acuerdo a los incisos: G.4.1., G.4.2. y G.4.3. de la norma N·CTR·CAR·1·01·010/00 .

MEDICION.- la medición será determinando la superficie cubierta con la membrana, tomando como base la longitud y ancho fijados en el proyecto y lo ordenado por la secretaria. se considera como unidad el m2. sin considerar los traslapes, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- el pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de superficie cubierta, conforme a lo ordenado por la secretaria; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de las membranas en condiciones físicas, y de todos los materiales necesarios; su acarreo hasta el lugar de la obra; almacenamiento, su transporte hasta el sitio del trabajo, colocación de la membrana en forma indicada por la secretaria, mermas y desperdicios y en general todos los trabajos derivados de la colocación de las membranas.

E.P. CAR 04	GEOMALLA P.U.O.T

EJECUCIÓN.- entre las estaciones fijadas en el proyecto y/o indicadas por la secretaría, sobre la superficie del terreno natural despalmado y libre de desperdicios punzo cortantes, en todo lo ancho de la sección se colocara una geomalla con las siguientes características.

La geomalla  que se coloque en el desplante de los  terraplenes deberá de ser un:

- GEOMALLA con resistencia BIDIRECCIONAL de 30/3030kN/m.

- Recubierta con PVC

- Con funciones de refuerzo.

- Elongación (EN10319) MD 13% (+/- 3%) / CMD 13% (+/- 3%)

Colocación de los Geosintéticos:

De acuerdo a los incisos G.3.1 , G.3.2. y G.3.3. de la norma N·CTR·CAR·1·01·010/00 .

Tendido y compactación de los terraplenes:

De acuerdo a los incisos: G.4.1., G.4.2. y G.4.3. de la norma N·CTR·CAR·1·01·010/00 .

MEDICION.- la medición será determinando la superficie cubierta con la membrana, tomando como base la longitud y ancho fijados en el proyecto y lo ordenado por la secretaria. se considera como unidad el m2. sin considerar los traslapes, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- el pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de superficie cubierta, conforme a lo ordenado por la secretaria; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de las membranas en condiciones físicas, y de todos los materiales necesarios; su acarreo hasta el lugar de la obra; almacenamiento, su transporte hasta el sitio del trabajo, colocación de la membrana en forma indicada por la secretaria, mermas y desperdicios y en general todos los trabajos derivados de la colocación de las membranas.

E.P. CAR 05  ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON MATERIAL DE ARCILLA.

EJECUCIÓN.- Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes, utilizando el material de arcilla, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material y afinando la sección para darle un talud final de 1.5 a  uno (1.5:1), procurando golpear con el bote de la excavadora el material, a manera de dar compactación.

MEDICIÓN.- La medición se hará en el terraplén, determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción y carga del material depositado del producto de los despalmes, cajas para desplantes de terraplenes y/o desperdicio de material de banco; acarreos necesarios de acuerdo a el lugar de extracción considerado por el contratista; descarga; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretaría y afinamiento de los taludes para que el arrope quede con un talud final de 3 a uno (3:1).y conformación de todo el ancho del piso del Derecho de Vía eliminando las protuberancias y rellenando las zonas bajas, con material del lugar para afine y perfilamiento del mismo, propiciando el escurrimiento pluvial a las obras de Drenaje

EP CAR 06.- PLANTACION DE TEPES.

EJECUCION.- La plantación de pasto por medio de tepes en los taludes de los terraplenes señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría se realizará de acuerdo a lo indicado en la cláusula 3.01.02.046-F de las Normas para Construcción e Instalaciones, debiendo considerarse además el afinamiento y perfilado de los taludes y si en éstos no hay tierra apropiada, deberá proveerlos de una capa de tierra fértil que ya apisonada tenga un espesor mínimo de quince (15) centímetros, considerando el propiciar 3 riegos a toda la superficie sembrada en la fechas que ordene la Secretaría, a fin de propiciar su enraizamiento.

MEDICION.- La medición se efectuará conforme a lo indicado en la Cláusula 3.01.02.046-G de las Normas para Construcción e Instalaciones, considerando la superficie fijada en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado; este precio unitario incluyendo además de lo señalado en el inciso 3.01.02.046-H.02, lo que corresponda por perfilado y afinado del talud, obtención de la capa de tierra fértil, carga, acarreo, descarga, tendido y apisonado conforme a lo señalado por la Secretaría, así como los 3 riegos indicados en el primer párrafo de esta Especificación.

#### E.P.CAR.08.- APOYOS GUIADOS UNIDIRECCIONALES Y MULTIDIRECCIONALES TIPO TETRON

EJECUCION: los apoyos tipo tetron deberán cumplir con la calidad y características y además cumplir con las normas a.s.t.m que marca el proyecto, referentes a: dureza (d 2240); esfuerzo a la ruptura en tensión (d 412);alargamiento a la falla (d 412); deformación permanente bajo compresión constante (d 395); resistencia al envejecimiento (d 573); resistencia a los aceites (d 471); resistencia al ozono (d 1149), resistencia a bajas temperaturas (d 746), asi como la norma a.a.s.h.t.o.

provisión:  los apoyos tipo tetron deberán tener las siguientes características:

a) deberán ser de un fabricante especializado en estos elementos.

b) la calidad de las mismas deberá ser respaldada por el fabricante.

c) el apoyo tetron debera tener la resistencia indicada en proyecto.

MEDICION: la medición se hará tomando como unidad la pieza, basándose en las cantidades y dimensiones  anotadas en el proyecto.

BASE DE PAGO: el pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado para la unidad de apoyo medida por pieza conforme a las características fijadas por el proyecto. este precio unitario incluye lo que corresponde a herramienta y equipo necesario para su colocación, limpieza de la zona de apoyo, nivelación del mismo y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de este trabajo.

#### E.P.CAR. 09.- MALLA ELECTROSOLDADA P.U.O.T.

EJECUCION :  La malla electro soldada  deberá almacenarse bajo cobertizos, clasificado según su tipo y sección, protegiéndolo contra la humedad y la alteración química, deberán hallarse a juicio de la supervisión, libre de oxidación perjudicial, tierra, grasa o aceites y cualquier otra sustancia extraña.

MEDICION: la malla electro soldada que se emplee, se medirá tomando como unidad el m2.

BASE DE PAGO: la malla electro soldada se pagará a los precios fijados en el contrato para el m2 del tipo y sección indicado en el proyecto, estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición y transporte hasta la obra; cargas y descargas; almacenamiento; protección; cortado; desperdicios; doblado; empalmes traslapes o soldados; limpieza: armado con alambre de amarre, colocación conforme al proyecto y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.

P. CAR.- 10 CINTA FLEXIBLE Y SELLADOR EN JUNTA DE DILATACION

EJECUCIÓN.- El contratista deberá de colocar una membrana de Cinta flexible de 20 cm de ancho para sello primario de juntas de construcción y dilatación en las obras de drenajes de sección cajón de losas y muros continuos en todo lo ancho de los cuerpos de circulación  con la finalidad de evitar  fractura por temperatura en la estructura.

La Cinta flexible debe de consistir en  resinas de cloruro de polivinilo termoplástico, cargas y

Usos plastificantes de alta calidad.

Las alas de la Cinta flexible deben quedar ahogadas en el concreto, a la mitad del peralte de la losa, para la colocación del concreto y en particular su sucesivo acomodo por vibración no se puede zafar, mover o deformar el sello; la parte de la Banda que queda ahogada en el concreto, debe ser fijada a la armadura metálica por medio de grapas que la mantienen en su en posición.

La Banda no debe ser traslapada, ya que puede ser perfectamente unida entre sí de modo simple y rápido mediante soldadura de cabeza, en caliente, según el siguiente procedimiento:

Cortar en ángulo recto los 2 extremos de la banda, limpiando cuidadosamente eventuales contaminaciones de escoria, grasa o sustancias extrañas, fijar los extremos, insertar entre ellas una hoja de fierro llevada a una temperatura de 160-180°C por medio de flama de gas o con una resistencia eléctrica, extraer la hoja de fierro después de 5 o 10 segundos, es decir, cuando toda la sección transversal de la banda revele un fundimiento al contacto del metal.

Unir inmediatamente los dos extremos de la banda, manteniéndolos comprimidos entre sí hasta que se enfrié. Para obtener los mejores resultados en el junteo con la Banda es necesario que el concreto, además de apegarse a la resistencia del proyecto, sea elaborado con agregados pétreos adecuados, cemento de calidad reconocida y agua limpia debidamente homogeneizado y en especial, colocado y vibrado de acuerdo con las mejores normas establecidas y sin afectar la colocación e integración de la Banda.

Para el funcionamiento adecuado de esta membrana el contratista deberá de aplicar un sellador elástico de poliuretano de alto desempeño con una densidad de 1,22 kg/l aprox.,que para su colocación deberá de emplear una boquilla en diagonal en el ancho deseado, perforar la membrana de protección, instale luego el cartucho en la pistola de calafateo, rellene con el sellador la totalidad de la junta, procurando mantener la punta de la boquilla fuera de la junta durante la operación de sellado, alise con una espátula o con el dedo mojándolos previamente en agua y jabón, por lo que la superficie y bordes de la junta deben estar sanos, limpios y secos, libres de aceite, grasa u otras sustancias extrañas que puedan impedir la adherencia del producto.

MEDICIÓN.- La medición se hará por unidad de obra terminada.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: suministro de materiales, colocación, termo fusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. CAR 14 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. (P.A.D.) PARA DRENAJE SANITARIO

EJECUCION

Se utilizara tubería de polietileno de alta densidad RD-26. Para la construcción de la línea de agua potable y drenaje sanitario de 80 cms. de diámetro.

Las uniones que se realicen entre tramo y tramo de esta tubería, así como los accesorios y/o elementos necesarios deberán de termo fusionarse garantizando que no existan fugas de agua entre las uniones.

La construcción de la línea de agua potable, se efectuara de acuerdo a un proyecto autorizado por las dependencias municipales, estatales o federales correspondientes.

MEDICIÓN.- La medición se realizara por m. de tubería colocada.

BASE DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de tubería, este precio incluye la adquisición de todos los materiales, maquinaria y mano de obra para el tendido de la tubería, las pruebas hidrostáticas y la reposición de 200 tomas domiciliarías de polietileno de alta densidad del diámetro de la red, así: una silleta de P.A.D. termo fusionada al tubo red, 6 m. de tubo de media pulgada de P.A.D. RD-9 termo fusionado a la silleta y un conector de media pulgada de  P.A.D. roscado termo fusionado al tubo de media pulgada , de igual forma deberán de incluir 2 codos de FoFo. a 45 grados y 20 cm de Diámetro, 7 Bridas StubEnd de 20 cm. de diametro,3 bridas stubend de 20 cm de diámetro, 7 Contrabridas de acero p/Stub  de 20 cm de diámetro, 3 Contrabridas P/Stub de 20 cm. 2 tee de FoFo de 20 cm de diámetro y 2 tee de FoFo de 20 cm. de diámetro , 1 Reducción de 20 a 15 cm de diámetro, 2 válvulas check de 15 cm  y 1 válvula check de 20 cm, incluyen sus empaques de plomo o neopreno, así como todo lo indicado en el proyecto que autorice la dependencia correspondiente municipal, estatal o federal, mismo que deberán considerar en sus análisis.

E.P. CAR 15  PILOTES COLADOS EN EL LUGAR

EJECUCIÓN.- Para la construcción de pilotes colados en el lugar se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el proyecto establecido, así mismo deberá de establecerse el trazo correspondiente y que la perforación se realice con el método que garantice la verticalidad de la perforación y no existan caídos significativos que pongan en peligro dicha perforación, el licitante deberá de incluir en sus indirectos 3 (tres) sondeos mixtos en cada apoyo con la finalidad de verificar la estratigrafía que establece el proyecto, cuyo sondeo consistirá en: penetración estándar y muestreo alterado e inalterado hasta 70.00 metros de profundidad o hasta alcanzar el estrato resistente para cimentar las estructuras, con equipo de perforación posicionado en tierra,  determinación de la estratigrafía en campo, toma de muestras alteradas de todos los estratos encontrados extracción de muestra inalterada con tubo shelby en estratos blandos, determinación de las propiedades índice del suelo (humedad natural, % de finos, limites de consistencia, análisis granulométrico y densidad de sólidos), determinación de las propiedades mecánicas (pruebas triaxial rápida no consolidada y no drenada,  prueba de compresión simple  y consolidación unidimensional).

MEDICIÓN.- La medición se hará de acuerdo a lo establecido al proyecto y normativa aplicable, cuando la construcción de pilotes colados en el lugar se contrate a precios unitarios  por unidad de obra terminada tomando como unidad de medida el metro de pilote.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro lineal; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición  o fabricación de ademes metálicos permanentes, lodo estabilizador y demás materiales para la adecuada perforación así como carga, transporte y descarga de todos los materias, realización de limpieza t trazo correspondiente.