ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 178.-	CONSTRUCCIÓN Y ALMACENAJE DE DOVELA A3 TIPO 2 DE SECCIONES, GEOMETRÍA, HUECOS Y PREPARACIONES SEGÚN PROYECTO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La construcción y almacenaje de la dovela A3, tipo 2 se realizará de acuerdo a las normativas de construcción vigentes. Los materiales empleados en la construcción de las dovelas serán con acero de refuerzo corrugado, ASTM A-706 grado 60 y límite elástico fy=4200 kg/cm² con las separaciones y geometrías indicadas en proyecto y concreto f´c de 300 kg/cm²; con fibras metálicas con una resistencia a la tracción de 1000 N/mm², con longitud mínima de 50 mm y diámetro mínimo de 0.7 mm, con una dosificación de 20 kg/m³ de concreto; con fibras de polipropileno en una dosificación de 3 kg/m³ con las características indicadas en el proyecto. El acopio de las dovelas fabricadas se realizará en un almacén de clasificación que cumpla con las medidas necesarias de temperatura, maniobrabilidad, seguridad e higiene, para garantizar el óptimo funcionamiento del elemento.

El túnel será diseñado con el sistema de dovela universal de 0,40 m de espesor y una longitud media del anillo de 1,6 m. Las características de la dovela tipo 2 son:

- Dovela tipo 2 con concreto de clase C40

Concreto fc´= 40MPa:

Resistencia a compresión de hormigón (cilíndrica, 28dias) 	f´c= 40 N/mm2 Resistencia a tracción:				fr=0.62√40=3.92N/mm2

Módulo de elasticidad:				Ec=4800f´c1/2=30358 N/mm

La propuesta de armadura longitudinal a flexión para la dovela tipo 2 con concreto fc´=40MPa es 12#7.

MEDICIÓN.- La medición de la construcción y almacenaje de dovela A3 tipo 2, se hará tomando como unidad la pieza (pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el sitio de su colocación, mermas y desperdicios; el acero de refuerzo con las separaciones y diámetros indicadas en el proyecto, los ganchos, dobleces, cortes, separadores, anillos, grapas,   ganchos de izaje, soldaduras, conectores roscados y cuerda en varillas, traslapes, mermas, desperdicios; juntas circunferenciales y radiales, pernos y taco, cajetines tronco-piramidal, sellos esponjas de caucho, placas de polietileno etc; la mano de obra para su habilitado y armado;  la maquinaria, equipo y mano de obra para la fabricación del concreto, la maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra para su transporte y colocación, los dispositivos necesarios para su colocación, vibrado del concreto, curado en cual puede ser normal o acelerado, el desmoldaje; la maquinaria, equipo, transporte y mano de obra para el retiro de la pieza de los moldes y traslado a la zona de almacenaje temporal; los acarreos internos y externos necesarios; el almacenaje temporal; las maniobras necesarias para su aplilamiento con los apoyos según proyecto; las pruebas de calidad necesarias;  así como   los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública; el retiro del material  no utilizable de este concepto al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada y todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).