ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 183.-	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ANDÉN EN ESTACIONES SUBTERRÁNEAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La losa de anden en estaciones subterráneas, será de concreto armado acabado aparente de 20 cm de espesor, con acero de refuerzo ASTM A-706 grado 60 fy=4200 kg/cm2 con doble parrilla de acero, la superior con acero en ambos sentidos del número 4 a cada 20 cm y la parrilla inferior con acero del número 5 a cada 20 cm y concreto f´c=400 kg/cm2, agregado máximo 15 mm, y recubrimiento mínimo de 40 mm, según lo indicado en el proyecto.

MEDICIÓN.- La medición de la construcción de losa de andén en estaciones subterráneas, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos, herramienta y mano de obra para realizar el trabajo; los materiales puestos en el sitio de su colocación, mermas y desperdicios, trazo y nivelación las veces necesarias, los andamios necesarios y plataformas para la realización del trabajo, la cimbra de acabado aparente (puntales, barrotes, triplay, separadores, etc); la cimbra para el forjado de huecos; el concreto su vibrado, descimbrado, membrana de curado; acero de refuerzo en los diámetros y separaciones indicadas en proyecto con sus ganchos, las pruebas de calidad necesarias, amarres, bastones, traslapes, soldadura, mermas y desperdicios; los acarreos internos necesarios; así como; Maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para la ejecución del concepto puestos en el sitio de su utilización; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y a las condiciones de uso de vía pública; combustibles y lubricantes, el retiro del material producto de la actividad al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).