ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 185.-	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE NIVELACIÓN EN ESTACIONES SUBTERRÁNEAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La losa de nivelación en estaciones subterráneas, será de concreto armado acabado aparente de 20 cm de espesor, con acero de refuerzo ASTM A-706 grado 60 fy=4200 kg/cm2 con doble parrilla de acero, la superior con acero en ambos sentidos del número 4 a cada 20 cm y la parrilla inferior con acero del número 5 a cada 20 cm y concreto f´c=400 kg/cm2, agregado máximo 15 mm, y recubrimiento mínimo de 40 mm, según lo indicado en el proyecto.

MEDICIÓN.- La medición de la construcción de losa de nivelación en estaciones subterráneas, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos, herramienta y mano de obra para realizar el trabajo; los materiales puestos en el sitio de su colocación; el adhesivo y su mezcla para su aplicación; mermas y desperdicios, los acarreos internos necesarios, las pruebas de calidad necesarias, trazo y nivelación las veces necesarias; así como: maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para la ejecución del concepto puestos en el sitio de su utilización; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y a las condiciones de uso de vía pública; combustibles y lubricantes, el retiro del material producto de la actividad al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).