ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 222.-	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIGA PREFABRICADA Y PRETENSADA DE CONCRETO F’C DE 300 KG/CM2, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La fabricación y colocación de viga prefabricada y pretensada de concreto f’c de 300 kg/cm2, tendrá un tamaño máximo del agregado de 15 mm y recubrimiento mínimo de 4 cm, acero de refuerzo ASTM A706M grado 60 fy de 4200 kg/cm2, torones de 0.6 pulgadas de diámetro de acero ASTM 416 grado 270 tensados a 209 kN, de longitud de 19.80 m, con la sección y distribución de acero de acuerdo al plano número DGTFM2112-PL-E05-ESTRU-21002, para estaciones subterráneas.

MEDICIÓN.- La medición de fabricación y colocación de viga prefabricada y pretensada de concreto, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el lugar de su fabricación; los moldes de fabricación y tensado en la parte proporcional; vibrado del concreto, curado en cual puede ser normal o acelerado, el desmoldaje; el acero de refuerzo, los ganchos, dobleces, cortes, separadores, anillos, ganchos de izaje, soldaduras, conectores roscados y cuerda en varillas, traslapes, mermas, desperdicios, las pruebas de calidad necesarias; la maquinaria, equipo, transporte y mano de obra para el retiro de la pieza de los moldes y traslado a la zona de almacenaje temporal; el almacenaje temporal; la maquinaria, equipo, transporte y mano de obra para el traslado de la pieza de la zona de almacenamiento al lugar de su colocación indicada en proyecto; asi como los costos de los permisos y licencias para realizar el traslado en las condiciones autorizadas, las maniobras necesarias en cuanto a posiciones de equipos y traspaleos de la viga; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y las condiciones de uso de vía pública, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).