ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 246.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INYECCIONES DE MORTERO PARA EL LLENADO DE LAS CAVIDADES ENTRE ARCO DE TÚNEL Y EXTERIOR, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La aplicación de inyecciones de mortero, se hará para el llenado de las cavidades que hubieran quedado entre el arco de concreto de revestimiento y la superficie exterior (sostenimiento). La lechada tendrá una relación 1:1.5 (agua-cemento) en peso. En el caso de que la admisión resulte tan fácil que la lechada no tome presión durante la inyección, la Dirección de Obra podrá ordenar la adición de arena o el espesamiento de la lechada. En cualquier caso, no se inyectarán más de quinientos kilogramos (500 kg) de cemento por perforación, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. El cemento cumplirá las condiciones generales requeridas para los que vayan a emplearse en la fabricación de hormigones con resistencia igual a f´c =400 Kg/cm2.

MEDICIÓN.- La medición del suministro y aplicación de inyecciones de mortero para el llenado de las cavidades, se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3) de mortero colocado.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el sitio de su utilización, la maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra para la ejecución del concepto; los dispositivos necesarios para su colocación, las pruebas de calidad necesarias; así como   los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública; el retiro del material  no utilizable de este concepto  al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km;  todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).