ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 259.-	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La colocación de losa alveolar de concreto pretensado de 50 cm de altura y 120 cm de anchura, será de concreto f’c de 450 kg/cm2, tamaño máximo del agregado de 15 mm y recubrimiento mínimo de 4 cm, alambres de 0.2 pulgadas de diámetro de acero ASTM 416 grado 270, con la sección y distribución de acero de acuerdo a planos de proyecto. en losa intermedia de pozo de tuneladora.

MEDICIÓN.- La medición de la fabricación y colocación de losa alveolar de concreto pretensado, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el lugar de su fabricación; los moldes de fabricación y tensado en la parte proporcional; vibrado del concreto, curado el cual puede ser normal o acelerado, el desmoldaje; la maquinaria, equipo, transporte y mano de obra para el retiro de la pieza de los moldes y traslado a la zona de almacenaje temporal; el almacenaje temporal; la maquinaria, equipo, transporte y mano de obra para el traslado de la pieza de la zona de almacenamiento al lugar de su colocación indicada en proyecto; así como los costos de los permisos y licencias para realizar el traslado en las condiciones autorizadas, las maniobras necesarias en cuanto a posiciones de equipos y traspaleos de la viga; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública; y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).