EP. 13.-  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE FIRME DE COMPRESIÓN EN VIADUCTO ELEVADO

EJECUCIÓN.- Suministro y colocación de impermeabilizante sobre firme de compresión en viaducto elevado, compuesto por; una impregnación bituminosa de 1 mm de espesor, membrana de betún elastómero armada con geotextil,  de 4 mm de espesor y mezcla asfáltica de 30 mm de espesor.

MEDICIÓN.-La medición impermeabilizante sobre firme de compresión, por unidad de obra terminada, se tomara como unidad el metro cuadrado (m².) impermeabilizado.

BASE DE PAGO.-El precio unitario incluye:  los materiales puestos en el sitio de su utilización, los traslapes, mermas, desperdicios, los equipos de protección para su colocación, así como   los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública; el retiro del material  no utilizable de este concepto  al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.