EP. 139.-	BULÓN DE ACERO F-125, DIÁMETRO 70 MM, LÍMITE ELÁSTICO DE 549 MPA Y UNA RESISTENCIA A LA RUPTURA DE 784 MPA.

EJECUCIÓN.- Suministro, habilitado, fabricación y colocación bulón de acero F-125, diámetro 70  mm, límite elástico de 549 MPa  y una resistencia a la ruptura de 784 MPa, de elementos de unión entre marcos según lo indicado en proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del bulón de acero, por unidad de obra terminada, se hará tomando como unidad la pieza (PZA.).

BASE DE PAGO.- El precio unitario incluye: el suministro de los materiales puestos en el sitio de su colocación, el acero con las geometrías indicadas en proyecto para su fijación  (bases, apoyos, sujetadores, etc.) mermas,  desperdicios  y  soldadura,  pintura anticorrosiva epoxy de zinc (base disolvente) de espesor de película seca de 40 (cuarenta) micras; y materiales de menor consumo; la mano de obra para trazo, corte, habilitado, presentación, armado, esmerilado, soldado, limpieza, acarreo libre horizontal y/o vertical, aplicación de pintura anticorrosiva y limpieza; la maquinaria, equipo y herramienta necesarios para la ejecución de los trabajos; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y las condiciones de uso de vía pública; y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.