EP. 52.-	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN ESQUINA EN SANITARIO DE 0.50 X 0.60 A BASE DE VIDRIO LAMINADO 12 mm, DE ESPESOR

Suministro, habilitado y colocación de ventana en esquina en sanitario de 0.50 x 0.60 a base de vidrio laminado 12 mm, de espesor con las siguientes configuraciones 6 mm de vidrio templado claro más 0.57 de PVB color claro más 6mm de vidrio templado claro de la línea CLEAR SOLUTIONS de grupo BASICA o similar equivalente,, el precio unitario incluye: los equipos, herramienta y mano de obra para realizar el trabajo; los materiales puestos en el sitio de su colocación; mermas y desperdicios; lámina, ángulo, bisagras, cerradura, elevación asistida, pintura primario alquidálico, herrajes galvanizados;   trazo y nivelación las veces necesarias; el contratista será el responsable de la protección de los elementos de este concepto hasta la entrega al organismo operador, deberá reponer los elementos dañados las veces que sean necesarias; los acarreos internos necesarios;  así como; Maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para la ejecución del concepto puestos en el sitio de su utilización; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y a las condiciones de uso de vía pública; combustibles y lubricantes,  el retiro del material producto de la actividad al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.

ESPECIFICACIONES.- El cristal Laminado ofrece seguridad a las personas y bienes además de confort y diseño. Laminate es un sándwich formado por una o más capas de Vidrio intercaladas con una o más capas de polivinil de butiral (PVB) aplicadas con calor y presión en un autoclave., El Laminado  impide el desprendimiento de los fragmentos de Vidrio, evitando así los riesgos de accidentes por cortes al mismo tiempo que detienen su caída tanto hacia personas como objetos. También cubre la necesidad como el confort térmico y acústico, el control solar y la estética.

Resistencia a la tracción:

Aproximadamente 1000 kg/cm².

Resistencia a la flexión:

La tensión de rotura varía de 1200-2000 kg/cm².

Resistencia a la torsión:

Se produce la rotura bajo un ángulo de 27 grados

equivalente a 189 kg de esfuerzo de torsión,

(Según un ensayo realizado en volumen de

100 x 33 cm y 6 mm de espesor).

Resistencia a la compresión:

Se precisan alrededor de 10,000 kg/cm² de

peso para pulverizar un cubo de 1 cm de lado.

91/92

MEDICIÓN.- La unidad de medición será la indicada en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el caso, midiéndose los trabajos totalmente terminados según trazos y líneas de proyecto.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

La reposición del equipo en caso de  fallas; traslados y almacenajes en el sitio de su utilización; combustibles y lubricantes;  el equipo y la mano de obra en apoyo a las maniobras de este concepto; el equipo, la herramienta y la  mano de obra suficiente y adecuada para efectuar el trabajo en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos, de acuerdo a la calidad especificada en proyecto; los controles de calidad en las frecuencias indicadas en las normas de calidad (Norma oficial Mexicana NOM y Normas Mexicanas NMX), o normas aplicables; el confinamiento y el señalamiento del área de trabajo para la protección de la obra, de los trabajadores, de terceros y, en su caso, de instalaciones municipales; la colocación y retiro de instalación provisionales (iluminación, rampas, andamiajes, apuntalamientos, escaleras, etc); los dispositivos de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con las especificaciones de higiene y seguridad, establecidas en el proyecto, en las  normas generales de La Dependencia y/o las instrucciones de la Residencia de Obra.; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, los acarreos horizontales y/o verticales dentro de la obra de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio de acopio, la carga, acarreo y descarga al banco de tiro en un radio no mayor de 20 Km. (hasta el banco de tiro autorizado por la dependencia); en caso necesario y solo para el caso en el que se requiera, incluye los costos de las gestiones, tramites, permisos autorizaciones y licencias; será responsabilidad de la contratista la reposición y/o rehabilitación de los elementos propios de la dependencia y/o de terceros, que por perdida y/o mal manejo sean dañados durante la ejecución de esta actividad ó durante las maniobras referidas, sin cargo adicional para La Dependencia y sin detrimento del programa de obra convenido; se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía; además incluye: los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista.