EP 251.-   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE ALUMINIO A BASE DE PERFILES VERTICALES Y HORIZONTALES SERIE CW-200ª.

HERRERÍA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO EXTRUÍDO

GENERALIDADES

- El aluminio en contacto con el aire genera una película fina impermeable y dura que es el óxido de aluminio, el que impide el progreso de la reacción al resto de la masa no expuesta al aire, razón por la cual el aluminio es un material resistente a la corrosión ambiental.

- El aluminio cuenta con una gama de aleaciones, agregando cantidades controladas de otros elementos como el magnesio o silicio que pueden modificar tanto sus propiedades mecánicas como su resistencia a la corrosión.

- Los perfiles que se utilicen en la fabricación de la herrería será el clasificado con la aleación 6063-T-5.

- Composición química

| Aleación | Cobre | Fierro | Magnesio | Manganeso | Silicio | Titanio | Zinc | Cromo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | %Cu | %Fe | %Mg | %Mn | %S | %Ti | %Zn | %Cr |
| 6063 | 0.10 | 0.35 | 0.45/0.90 | 0.10 | 0.20/0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 6 |  | 0 |  | 6 | 3 |  | 7-5 |  |
| Tipo aleación |  | Modificación Aleación |  | Pureza de aluminio o aleación específica |  |  | Templado o envejecimiento superficial |  |

- Características físicas.

Deberán satisfacer las especificadas para el aluminio extruído aleación 6063 T-5 en lo que respecta a:

-Densidad

-Coeficiente de expansión térmica lineal

-Módulo elasticidad

-Módulo de rigidez

-Esfuerzos permitidos tensión y corte

-Punto de cadencia

- Capa anódica

El espesor de la capa anódica del anodizado de los perfiles será como mínimo:

-Anodizado natural o dorado 10 micras (0.0004") 0.01 mm.

-Anodizado duranodic 15 micras 0.015 mm. (0.0006”)

-Anodizado permadonic 17 micras (0.0007") 0.017 mm.

-Anodizado natural o dorado en zona de alta corrosión 15 micras (0.0006") 0.015 mm.

- Material

Para la fabricación de los perfiles deberán emplearse lingotes con la aleación exigida, así como el proceso de extrucción.

- Dimensiones de los perfiles.

Las secciones y tipo de los perfiles verticales y horizontales será especificado por el proyecto y/o indicado por la SCT en función de la carga que soporten, presión del viento, área por cubrir, tomando en consideración los límites de resistencia y servicio de éstos.

Los miembros horizontales que soporten vidrio o cualquier otra carga muerta deben diseñarse para no flambearse más de tres (3) mm. de su longitud, en la selección del perfil se verá que cumpla con la dimensión de las holguras y empotramientos mínimos para la colocación de vidrio o cristal siendo la mínima de 12.7 mm.

- Tornillería.

La tornillería penetrará en la vena veinticinco (25) mm. como mínimo, será de aluminio exceptuando el acero inoxidable, zinc y bronce blanco, otro tipo de materiales deberán ser aislados del aluminio por medio de una capa o base de pintura bituminosa o con pintura a base de cromato de zinc o por medio de compuestos selladores para evitar el riesgo de la corrosión galvánica.

- Neopreno, vinilos, felpas o pelillos polipropileno.

Deberán tener las dimensiones necesarias y continuidad para que su función específica satisfaga los requisitos de diseño y evitar su desprendimiento.

- Herrajes.

Serán especificados en proyecto y/o indique la SCT.

- Tensores de ensamble, escuadras de unión, fijación y anclaje. La sección y espesor estarán sujetos a lo especificado en proyecto, éstas deberán satisfacer las condiciones de trabajo para evitar se deformen.

- El número de anclas o fijaciones en los perfiles que se coloquen a muros, techos y pisos debe ser siempre uno (1) más que el número de metros que tenga la longitud de perfil. Las anclas nunca deben colocarse a menos de tres (3) cm. de la orilla de los elementos de concreto u otro material.

- Protección

Los perfiles de aluminio deberán protegerse durante el proceso de fabricación de la cancelería y montaje con una capa protectora contra el escurrimiento de goteras, rociaduras de productos alcalinos, tales como mortero, yeso, concreto, etc., pudiendo ser:

-	Capa protectora bostik 6030 u otros color blanco o rojo

aplicado con brocha de pelo desprendiéndose con la mano.

-	Grasa, como la gelatina industrial de petróleo.

- En lo referente a la fabricación de la herrería se deberá observar lo siguiente:

- Toda la herrería deberá ser hermética e impermeable.

- Las partes móviles como ventilas, hojas de puertas o ventanas, manijas, cremalleras, pasadores, chapas, etc., deberán accionarse con facilidad y acoplarse a las partes fijas de manera que se produzca un cierre sellado.

- Cada elemento deberá ser de una pieza a menos que el proyecto y/o Instituto indique lo contrario.

- El proyecto y/o la SCT indicará la geometría de la, tipo y calidad de pieza materiales, refuerzos y anclajes, mecanismos y características de los perfiles.

- Todas las medidas deberán ser comprobadas en obra antes de proceder a unir definitivamente los distintos elementos para presentarla en el lugar de su colocación final y verificar la precisión de su ejecución o efectuar las correcciones pertinentes.

- El almacenaje de los perfiles deberá ser en tal forma que al estibarse y cargarse no se deformen.

- No se aceptarán piezas que presenten alabeos o algún otro tipo de deformación.

VIDRIERÍA

DEFINICIÓN

Elemento constructivo de material frágil, transparente, traslúcido, incoloro o con color que se coloca sobre elementos de apoyo con el fin de permitir el paso de luz, proteger y/o separar áreas.

- Cristal

Lámina de vidrio transparente su calidad de superficie libre de imperfecciones es fabricado en un sólo tipo y grado de calidad.

- Ondulaciones.

El cristal no deberá presentar ondulaciones al ser observado en el onduluzcopio.

- Temple

Los esfuerzos interiores de compresión y tensión deberán estar en equilibrio.

- Burbujas

El cristal deberá estar exento de burbujas perceptibles a simple vista.

De acuerdo al proceso de fabricación

Cristal templado Arquitectónico

Cristal cuyo proceso de fabricación por medio de calentamiento a alta temperatura y a un enfriamiento forzado por medio de aire a presión controlada se generan esfuerzos en el cristal los cuales se encuentran en equilibrio formando una malla invisible que aumente a cinco veces más su resistencia mecánica que cualquier vidrio o cristal normal.

Los espesores del cristal para fachadas pueden ser de 9.5 mm y/o 12.7 mm.

Por su sistema de manufactura todos los cortes y perforaciones que se requieran para el empleo del cristal templex deben realizarse antes de entrar este al proceso de templado ya que una vez realizado este no puede cortarse, ni perforarse.

TABLA DE MEDIDAS Y ESPESORES

DE VIDRIO PLANO Y CRISTAL

CRISTAL

| DENOMINACIÓN | TIPO O GRUPO | ESPESOR NOMINAL | MEDIDA MÁXIMA | PESO APROX. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kg/m2. |
| Cristal flotado filtrasol |  | 3 mm. | 1.80 X 2.40 | 7.5 |
| Cristal flotado claro | 1 | 4 mm. | 2.20 X 2.20 | 10.0 |
| Cristal flotado claro | 1 | 5 mm | 1.80 X 2.50 | 12.5 |
| Cristal flotado claro | 2 | 5 mm | 2.70 X 2.50 | 12.5 |
| Cristal flotado claro | 1 | 6 mm | 1.80 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado claro | 2 | 6 mm. | 2.70 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado claro | 3 | 6 mm. | 3.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado claro | 4 | 6 mm. | 4.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado claro | 5 | 6 mm. | 5.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado claro | 1 | 9.5 mm. | 1.60 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado claro | 2 | 0.5 mm, | 2.70 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado claro | 3 | 9.5 mm. | 3.50 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado claro | 4 | 9.5 mm. | 4.50 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado claro | 5 | 9.5 mm. | 5.50 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado claro | 1 | 12.7 mm. | 1.60 X 2.30 | 30.0 |
| Cristal flotado claro | 2 | 12.7 mm. | 2.70 X 2.30 | 30.0 |
| Cristal flotado claro | 3 | 12.7 mm. | 3.50 X 2.30 | 30.0 |
| Cristal flotado claro | 4 | 12.7 mm. | 4.50 X 2.30 | 30.0 |
| Cristal flotado claro | 5 | 12.7 mm. | 5.50 X 2.30 | 30.0 |
| Cristal flotado claro | 1 | 19. mm, | 1.60 X 2.30 | 47.5 |
| Cristal flotado claro | 2 | 19. mm. | 2.70 X 2.30 | 47.5 |
| Cristal flotado claro | 3 | 19 mm. | 3.50 X 2.30 | 47.5 |
| Cristal flotado claro | 4 | 19. mm. | 4.50 X 2.30 | 47.5 |
| Cristal flotado claro | 5 | 19 mm. | 5.50 X 2.3G | 47.5 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 1 | 6 mm. | 11.60 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 2 | 6 mm, | 2.70 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 3 | 6 mm. | 3.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 4 | 6 mm. | 4.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 5 | 6 mm. | 5.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 1 | 6 mm. | 1.60 x 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 2 | 6 mm. | 2.70 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 3 | 6 mm. | 3.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 4 | 6 mm. | 4.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 5 | 6 mm. | 5.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 1 | 9.5 mm. | 1.60 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 2 | 9.5 mm | 2.70 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 3 | 9.5 | 3.50 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 4 | 9.5mm. | 4.50 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 5 | 9.5 mm. | 5 50 X 230 | 30.0 |

ALMACENAJE

El vidrio y cristal deberá almacenarse de manera que no se expongan a ciclos de humedecimiento y secado, se almacenará en lugares ventilados. Es recomendable el empleo de separadores entre láminas, para evitar el contacto entre ellas siempre deberán protegerse los cantos de vidrio o cristal, mediante calzas de madera y respaldo del mismo material, nunca deberá apoyarse estos directamente sobre superficies duras.

GENERALIDADES

- El cristal o vidrio deberá protegerse y mantenerse limpio, evitando el ataque de materiales alcalinos y oxidados del hierro, que provocan manchas en él, así como de chispas de soldadura que lo dañen y lo lleven hasta la falla, por lo que es conveniente tener estas precauciones durante y después de su instalación.

- El espesor y dimensiones del vidrio plano y cristal se determinará en función de la presión del viento de la región y claro por cubrir.

- Los espesores de los vidrios o cristales deberán verificarse por el representante de la SCT en la obra antes de su colocación por medio de un calibrador.

MATERIALES

- Vidrio o cristal

- Calzas de neopreno con dureza de 85º ± 50 shore A

- Calzas de plomo

- Sellador transparente

- Mastique especial

- Grapas

MATERIALES

- Perfiles de aluminio anodizado 6063-T-5

- Soldadura (en su caso)

- Tornillos y taquetes

- Escuadras

- Remaches

- Tensores

- Sellador

- Película protectora

- Vinilos, felpas.

EJECUCIÓN.-

- Los elementos deberán fabricarse en forma tal que la limpieza, cambio o reposición de vidrios y cristales pueda efectuarse con facilidad.

- Se utilizarán los perfiles indicados en el proyecto y cuyas   muestras hayan sido aprobadas previamente por la SCT.

- Cuando un elemento deba deslizar apoyándose sobre otro de la misma pieza, la forma y acabado de las superficies de contacto deberán ser tales que el movimiento pueda efectuarse suavemente y sin tropiezos, de ser necesario el sistema podrá ser lubricado.

- Los marcos y chambranas serán de la forma y dimensiones que indique el proyecto.

- Las hojas no presentarán deformaciones, debiendo ajustar en los marcos con precisión.

- La holgura máxima entre elementos fijos y móviles deberá ser de 3 milímetros a menos que el proyecto y/o la SCT indiquen otra cosa.

- La holgura será de 3 mm. en alturas o largos de más de diez (10) metros deben preverse juntas de expansión v contracción en la cancelería.

- Cuando el proyecto y/o la SCT indiquen el empleo de mallas dispuestas como mosquiteros, deberán colocarse sobre marcos removibles, los cuales se fijarán al elemento que corresponda mediante tornillos, mariposas, bisagras u otro herraje conveniente.

- Los marcos se fijarán mediante escuadras, taquetes y tornillos. La separación entre marco y elemento de fijación deberá ser uniforme con separación máxima de 3 mm., deberá calafatearse con material acrílico elástico. La ranura en la unión de los perfiles no deberá ser mayor de 0.5 mm.

- Las hojas deberán quedar colocadas a plomo y su movimiento se limitará con topes, o lo que señalen el proyecto y/o la SCT, y el capítulo R de estas especificaciones.

- La colocación de las unidades de cerrajería se hará de acuerdo con lo que indiquen el proyecto y/o la SCT y el capítulo R de estas especificaciones.

- Los empaques y baguetas o portavidrios se deberán colocar al mismo tiempo que el vidrio o cristal.

- El arrastre de las puertas deberá ser uniforme y de 0.5 centímetros.

- Al terminarse la colocación de la herrería de acuerdo con las indicaciones del proyecto y/o la SCT, el Contratista efectuará una revisión general minuciosa para verificar la correcta fijación y funcionamiento de mecanismos y herrajes, posteriormente procederá a protegerlo en la forma que indique la SCT, e impedirá el tránsito a través de ventanas y canceles, así como su uso como elemento de apoyo para otros trabajos.

MEDICIÓN.-

1. Suministro de material

- Elemento fijo vertical y horizontal por metro con aproximación al décimo.

- Elementos móviles

Por pieza.

- Mano de obra

| Por nodo | Con escuadra y tornillo Con tornillo en pija En puerta con tensor Con escuadra y remache a 45º soldado. |
| --- | --- |

- Colocación

a)      Elementos fijos

Por metro cuadrado con aproximación al décimo.

b)     Elementos móviles.

Por pieza.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación como son:

  - Perfiles de aluminio anodizado 6063 T-5

  - Soldadura (en su caso)

  - Herrajes

  - Tornillos y taquetes

  - Empaques

  - Selladores

  - Protección

  - Escuadras, neoprenos, felpas, vinilos, etc.

- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo   la de protección, transphasta su total terminación dicho concepto de trabajo,   incluyendo la medición, trazo, corte, presentación, correcciones, aplicación y retiro de pelícuorte hasta el lugar de su colocación, calafateo, sellado, protección de los elementos colocados, etcétera.

- La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la SCT apruebe o indique.

- Las correcciones y modificaciones o la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás cargos derivados del empleo de equipo y herramienta para la correcta ejecución del trabajo.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

- Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la SCT.

- Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que no se mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción.

M.05.	MOLDURAS, CHAMBRANAS, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, TAPAJUNTAS, REPISONES, GOTERAS

MATERIALES

- Lámina de acero negra rolada en frío, calidad comercial o galvanizada por inmersión en caliente.

- Aluminio

- Acero inoxidable

- Anclas, pijas, taquetes, soldadura (cuando se indique), selladores, calafateos, cemento, arena, agua, aditivos, madera, etc.

- En los perfiles y secciones que el proyecto y/o la SCT indiquen.

EJECUCIÓN.-

- Se construirán en tramos de la mayor longitud posible con objeto de reducir al mínimo el número de uniones, a menos que la SCT ordene diferente.

- Las uniones deberán ser traslapadas, o a tope según lo indique el proyecto y/o la SCT.

- Los tramos no deberán presentar alabeos o deformaciones.

MEDICIÓN.-

Se hará en alguna de las formas siguientes a juicio de la SCT.

- Por metro con aproximación al décimo.

- Por kilogramo con aproximación al décimo.

- Por pieza.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación como son:

- Lámina negra o galvanizada

- Aluminio

- Cristales

- Acero inoxidable

- Anclas, pijas, taquetes, soldaduras (cuando se indique), selladores, calafateos, cemento, arena, agua, aditivos, madera, etc.

- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo la medición en obra, trazo, corte, punteo, presentación (cuando se requiera), correcciones, unión definitiva, preparación de la base, esmerilado, aplicación de protección anticorrosiva, transporte hasta el lugar de su colocación, fabricación en taller (cuando proceda), colocación, amacizado, protección, etcétera.

- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que la SCT apruebe o indique.

- Las correcciones y modificaciones o la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta,

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

- Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la SCT.

- Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que no se mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción.

MEDICIÓN.- Será por metro cuadrado

BASE DE PAGO.- Por unidad de concepto de obra terminado