EP 331.- REPELLADO DE 2 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, A PLOMO, EN MUROS

EJECUCION

Por lo que se refiere a la ejecución de los recubrimientos de mortero, deberá atenderse a lo siguiente:

1.	Cuando se realicen sobre superficies de concreto, éstas deberán picarse previamente en el grado que fije la SCT y empleando la herramienta que para cada caso se apruebe.

2.	La superficie por recubrir deberá estar desprovista de materiales sueltos e irregularidades.

3.	El paño por tratar deberá previamente humedecerse a fin de evitar pérdidas de agua en el proceso de fraguado de cemento.

4.	Siempre que el proyecto y/o la SCT no indiquen otra cosa, la proporción en volumen para dosificar los morteros, será la siguiente:

a).	Mortero de cemento-arena 1:5

b).	Mortero de cal hidratada-arena 1:4

c)	Mortero de cal hidratada-cemento-arena 0.25:1:4

d).	Mortero cemento arena gravilla 1:1:1:5

5.	El mortero aplicado según los lineamientos generales antes señalados, se terminará a juicio de la SCT, de acuerdo con alguna de las siguientes condiciones.

6.	A nivel y regla, sobre elementos horizontales, para dar superficies planas y a nivel, según las recomendaciones siguientes:

a)	Hechura de maestras extremas en los dos sentidos, con separación no mayor de 9.00 m. contenidas en un mismo plano horizontal, mediante el empleo de nivel, hilo y regla.

b)	Hechura de maestras intermedias, fijadas con hilo a reventón apoyado sobre las maestras extremas, a una separación no mayor de 1.50m.

c)	El recubrimiento se enrasará desplazando la regla sobre las maestras de manera de lograr que todos los puntos de la superficie generada estén alojados en un plano horizontal.

7.	En cuanto al acabado superficial, se denominan repellados los recubrimientos de mortero emparejados a regia, finos y pulidos a los aplanados con acabado en su superficie.

De acuerdo con el tratamiento que se les dé, éstos pueden ser:

a).Fino a plana de madera, utilizando para la elaboración el mortero arena cernida a través de la malla que indique el proyecto y/o la SCT en proporción 1:3, debiéndose hacer la operación inmediatamente al repellado, antes de que éste pierda su plasticidad por fraguado inicial.

b).Pulido a llama metálica, con adición de masilla de cemento o de cal, sobre un aplanado construido de acuerdo con las indicaciones del párrafo anterior.

MATERIALES

Los materiales que se emplean en los recubrimientos de mortero son:

1.	Cemento y/o cal hidratada.

2.	Arena.

3.	Gravilla.

4.	Agua.

5.	Aditivos.

6.	Tela de gallinero o material desplegado.

Los materiales antes citados deberán cumplir con lo que corresponda de lo indicado en el capítulo E de estas Especificaciones con excepción de la cal hidratada que deberá ser previamente aprobada por la SCT, para lo cual el Contratista entregará muestras representativas con 15 días de anticipación a su empleo.

TOLERANCIAS

1.	El recubrimiento de mortero a plomo y regla:

a).	Desplomes no mayores de 1/300 de altura del elemento recubierto, con un valor máximo de 1 cm.

b).	Desviaciones horizontales no mayores a 1/500 de la longitud del elemento recubierto, con un valor máximo de 2 cm.

c)		Ondulaciones en su superficie que no excedan a 2 mm. por metro de longitud.

2.	En recubrimientos de mortero a nivel y regla:

a).		Desviaciones en cualquier sentido no mayores de 1/300 de la longitud del elemento recubierto, con un valor máximo de 1 cm.

b)	.	Ondulaciones en su superficie que no excedan a 2 mm. por metro de longitud.

3.	En recubrimientos de mortero a reventón y regia:

a).		Ondulaciones en su superficie que no excedan a 2 mm. por metro de longitud.

4.	En recubrimientos de mortero con acabado pulido, las ondulaciones de superficie no serán mayores a 1 mm. por metro de longitud.

MEDICION PARA FINES DE PAGO

Se hará por superficie tomando como unidad el metro cuadrado, con aproximación de un decimal. Dicha medición deberá incluir las superficies correspondientes a los emboquillados.

Los perfilados de los recubrimientos, tales como: aristas vivas, boceles, chaflanes, emboquillados, goteros y en general cualquier tipo de remate, estarán incluidos en el precio por unidad de superficie.