EP 362.-	Junta Water-stop

Juntas flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

Se usarán juntas Water-Stop tipo Sika Waterstop modelo O-32  (o similar).

ESPECIFICACIÓN:

Densidad: ~ 1.4 g/cm3 (± 0.1 g/cm3)

Temperatura de servicio: -15°C a +55°C

Propiedades Mecánicas

Resistencia a la tracción: > 12,5 MPa (IRAM 113.004, probeta III)

Alargamiento a la rotura: > 300% (IRAM 113.004, probeta III)

Resistencia al desgarro: > 50 N/mm (ASTM-D 624, troquel B)

Dureza Shore A: 70 ± 2

Temperatura de soldar: ~ 190°C a 200°C

Doblado en frío a 0°: C sin alteraciones

Ensayo de extracción acelerada (CRD-C-572)

Resistencia a la tracción: > 10,5 MPa

Efecto de los álcalis: (CRD-C-572)

Cambio de peso (7 días): -0,10% a +0,25%

Cambio de dureza Shore A (7 días): ± 5

Resistencia a los álcalis: Cumple norma

Resistencia química: Exposición permanente: agua, agua de mar y aguas residuales a +23°C Exposición temporaria: álcalis orgánicos diluidos, ácidos minerales, aceites minerales.

MEDICIÓN.- La medición será en metro lineal.

BASE DE PAGO.- La base de pago es por unidad de obra totalmente terminada