EP 363.- 	Cordón Hidro-expansivo.

Cordón hidro-expansivo para el sellado estanco de juntas de construcción.

• Tipo: Bentonita modificada con caucho butílico

•Aspecto: Cordón negro elástico

• Medidas: 25x20 mm.

• Densidad: 1,5 g/cm3

• Toxicidad en Inflamabilidad: NO

• % volátiles: <0,1%

APLICACIÓN:

• Temperatura de aplicación: de - 15ºC a + 60ºC

RENDIMIENTOS FINALES:

• Temperatura de exposición: de - 45ºC a + 120ºC

• Presión de expansión: 0,82 N/mm2

•Alargamiento: 300 %

• Expansión máxima: 300% (a los 10 días de inmersión)

• Resistencia a la presión hidrostática: columna de agua superior a 80 m.

MEDICIÓN.- La medición será en metro lineal.

BASE DE PAGO.- La base de pago es por unidad de obra totalmente terminada