EP 367 (03).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DE 1.80x4.33 M., GIRATORIA, DOS HOJA, A BASE DE PERFILES VERTICALES Y HORIZONTALES SERIE CW-200ª.

GENERALIDADES DEL ALUMINIO

- El aluminio en contacto con el aire genera una película fina impermeable y dura que es el óxido de aluminio, el que impide el progreso de la reacción al resto de la masa no expuesta al aire, razón por la cual el aluminio es un material resistente a la corrosión ambiental.

- El aluminio cuenta con una gama de aleaciones, agregando cantidades controladas de otros elementos como el magnesio o silicio que pueden modificar tanto sus propiedades mecánicas como su resistencia a la corrosión.

- Los perfiles que se utilicen en la fabricación de la herrería será el clasificado con la aleación 6063-T-5.

- Composición química.

| Aleación | Cobre | Fierro | Magnesio | Manganeso | Silicio | Titanio | Zinc | Cromo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | %Cu | %Fe | %Mg | %Mn | %S | %Ti | %Zn | %Cr |
| 6063 | 0.10 | 0.35 | 0.45/0.90 | 0.10 | 0.20/0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 6 |  | 0 |  | 6 | 3 |  | 7-5 |  |
| Tipo aleación |  | Modificación Aleación |  | Pureza de aluminio o aleación específica |  |  | Templado o envejecimiento superficial |  |

- Características físicas.

Deberán satisfacer las especificadas para el aluminio extruído aleación 6063 T-5 en lo que respecta a:

-Densidad

-Coeficiente de expansión térmica lineal

-Módulo elasticidad

-Módulo de rigidez

-Esfuerzos permitidos tensión y corte

-Punto de cadencia

- Capa anódica

El espesor de la capa anódica del anodizado de los perfiles será como mínimo:

-Anodizado natural o dorado 10 micras (0.0004") 0.01 mm.

-Anodizado duranodic 15 micras 0.015 mm. (0.0006”)

-Anodizado permadonic 17 micras (0.0007") 0.017 mm.

-Anodizado natural o dorado en zona de alta corrosión 15 micras (0.0006") 0.015 mm.

- Material

Para la fabricación de los perfiles deberán emplearse lingotes con la aleación exigida, así como el proceso de extrucción.

- Dimensiones de los perfiles.

Las secciones y tipo de los perfiles verticales y horizontales será especificado por el proyecto y/o indicado por la SCT en función de la carga que soporten, presión del viento, área por cubrir, tomando en consideración los límites de resistencia y servicio de éstos.

Los miembros horizontales que soporten vidrio o cualquier otra carga muerta deben diseñarse para no flambearse más de tres (3) mm de su longitud, en la selección del perfil se verá que cumpla con la dimensión de las holguras y empotramientos mínimos para la colocación de vidrio o cristal siendo la mínima de 12.7 mm.

- Tornillería.

La tornillería penetrará en la vena veinticinco (25) mm como mínimo, será de aluminio exceptuando el acero inoxidable, zinc y bronce blanco, otro tipo de materiales deberán ser aislados del aluminio por medio de una capa o base de pintura bituminosa o con pintura a base de cromato de zinc o por medio de compuestos selladores para evitar el riesgo de la corrosión galvánica.

- Neopreno, vinilos, felpas o pelillos polipropileno.

Deberán tener las dimensiones necesarias y continuidad para que su función específica satisfaga los requisitos de diseño y evitar su desprendimiento.

- Herrajes.

Serán especificados en proyecto y/o indique la SCT.

- Tensores de ensamble, escuadras de unión, fijación y anclaje. La sección y espesor estarán sujetos a lo especificado en proyecto, éstas deberán satisfacer las condiciones de trabajo para evitar se deformen.

- El número de anclas o fijaciones en los perfiles que se coloquen a muros, techos y pisos debe ser siempre uno (1) más que el número de metros que tenga la longitud de perfil. Las anclas nunca deben colocarse a menos de tres (3) cm. de la orilla de los elementos de concreto u otro material.

- Protección

Los perfiles de aluminio deberán protegerse durante el proceso de fabricación de la cancelería y montaje con una capa protectora contra el escurrimiento de goteras, rociaduras de productos alcalinos, tales como mortero, yeso, concreto, etc., pudiendo ser:

-	Capa protectora bostik 6030 u otros color blanco o rojo aplicado con brocha de pelo desprendiéndose con la mano.

-	Grasa, como la gelatina industrial de petróleo.

- En lo referente a la fabricación de la herrería se deberá observar lo siguiente:

- Toda la herrería deberá ser hermética e impermeable.

- Las partes móviles como ventilas, hojas de puertas o ventanas, manijas, cremalleras, pasadores, chapas, etc., deberán accionarse con facilidad y acoplarse a las partes fijas de manera que se produzca un cierre sellado.

- Cada elemento deberá ser de una pieza a menos que el proyecto y/o Instituto indique lo contrario.

- El proyecto y/o la SCT indicará la geometría de la, tipo y calidad de pieza materiales, refuerzos y anclajes, mecanismos y características de los perfiles.

- Todas las medidas deberán ser comprobadas en obra antes de proceder a unir definitivamente los distintos elementos para presentarla en el lugar de su colocación final y verificar la precisión de su ejecución o efectuar las correcciones pertinentes.

- El almacenaje de los perfiles deberá ser en tal forma que al estibarse y cargarse no se deformen.

- No se aceptarán piezas que presenten alabeos o algún otro tipo de deformación.

MATERIALES

- Perfiles de aluminio anodizado 6063-T-5

- Soldadura (en su caso)

- Tornillos y taquetes

- Escuadras

- Remaches

- Tensores

- Sellador

- Película protectora

- Vinilos, felpas.

CHAPAS Y PICAPORTES

Los lugares de colocación estarán indicados en el proyecto o serán señalados por la SCT.

En cada caso, el proyecto y/o la SCT determinarán el tipo, clase y marca del mecanismo a emplear.

EJECUCIÓN.-

- Al colocar los mecanismos, éstos estarán debidamente lubricados con grasa grafitada; se desechará el uso de aceites.

El proyecto y/o la SCT indicará los casos en que se requieran maestreamientos de las cerraduras. Todas las chapas tendrán contra metálica.

En el proceso de la obra se protegerán los mecanismos contra golpes, deterioros por manchas de pintura, bamiz, etc. quedando el correcto funcionamiento de éstos lo mismo que sus acabados bajo la responsabilidad del Contratista. Al término de los trabajos la SCT recibirá de parte del Contratista 2 juegos de llaves con etiqueta de cada una de las cerraduras.

Entre las distintas clases de cerraduras se pueden citar las siguientes:

Por su forma de colocación pueden ser:

a)	De sobreponer

b)	De embutir

Por su mecanismo:

- Tubulares

- De gancho

- De pasador simple o dentado

- Con pestillo simple o de seguridad

- De picaporte y cerrojo.

Por el material empleado en su fabricación.

- Hierro

- Bronce

- Latón

- Aluminio

- Níquel

- Cromo

(Todos los herrajes y accesorios viables serán del mismo tipo y acabado que la cerradura).

BISAGRAS, TOPES, RESBALONES, ETC.

MATERIALES

Los indicados en el proyecto.

EJECUCIÓN.-

      - Bisagras. Estas serán de metal, se colocarán al costado de los bastidores de puertas o ventanas.

Bisagras cuadradas de perno suelto.

Bisagras cuadradas de perno suelto con cabeza redonda.

Bisagras cuadradas de perno suelto con cabeza plana.

Bisagras de mueble con perno en cabeza redonda.

Bisagras de libro, perno suelto.

Bisagra cuadrada ligera, perno suelto con cabeza redonda.

Bisagra de resorte acción sencilla.

Bisagra de resorte acción sencilla tipo mariposa.

Bisagra de resorte doble acción.

Bisagra de dos colas.

Bisagra T.

Bisagra corrida tipo plano

Bisagra de piso de resorte, hidráulica o automática.

Su acabado podrá ser:

Aluminio, cobre, cobre antiguo, cadminizado, listonado, niquelado, acero pulido, etc., según indique el proyecto y/o la SCT.

La colocación de las bisagras se hará de tal forma que no dañe los acabados vecinos, ejecutándose con limpieza y apegándose a los módulos previamente establecidos para su colocación; se procurará no dañar el acabado de las mismas y se verificará su correcto funcionamiento, los pernos se lubricarán con grasa grafitada, desechándose el uso de aceites minerales o vegetales. Cuando sea bisagra de piso, se dejarán previstas en éste, las cajas adecuadas que las contengan.

Cuando el proyecto señale el empleo de bibeles, se seleccionarán éstos de acuerdo con el peso y dimensiones de la puerta que sustentarán. Deberán permitir que la hoja se pueda desmontar sin destornillarla. Los tomillos que se utilicen serán de metal con el mismo acabado del herraje, no se permitirán rayaduras ni deformaciones de éstos.

      - Topes o fija puertas. Los topes son aditamentos que se fijan al piso o al muro para impedir el contacto directo de la puerta y los acabados. Se conocen tres tipos de topes.

- Los topes que se fijan directamente al muro en la parte inferior.

- Los topes que se fijan directamente al piso, caracterizándose por su tamaño reducido para evitar tropezones.

- Los fija puertas abatibles que se fijan a las puertas en la parte inferior pudiendo usarse a voluntad ya que al tener una articulación se pueden plegar.

VIDRIERÍA

DEFINICIÓN

Elemento constructivo de material frágil, transparente, traslúcido, incoloro o con color que se coloca sobre elementos de apoyo con el fin de permitir el paso de luz, proteger y/o separar áreas.

- Cristal

Lámina de vidrio transparente su calidad de superficie libre de imperfecciones es fabricado en un sólo tipo y grado de calidad.

- Ondulaciones.

El cristal no deberá presentar ondulaciones al ser observado en el onduluzcopio.

- Temple

Los esfuerzos interiores de compresión y tensión deberán estar en equilibrio.

- Burbujas

El cristal deberá estar exento de burbujas perceptibles a simple vista.

De acuerdo al proceso de fabricación

Cristal templado Arquitectónico

Cristal cuyo proceso de fabricación por medio de calentamiento a alta temperatura y a un enfriamiento forzado por medio de aire a presión controlada se generan esfuerzos en el cristal los cuales se encuentran en equilibrio formando una malla invisible que aumente a cinco veces más su resistencia mecánica que cualquier vidrio o cristal normal.

Los espesores del cristal para fachadas pueden ser de 9.5 mm y/o 12.7 mm.

Por su sistema de manufactura todos los cortes y perforaciones que se requieran para el empleo del cristal templex deben realizarse antes de entrar este al proceso de templado ya que una vez realizado este no puede cortarse, ni perforarse.

TABLA DE MEDIDAS Y ESPESORES

DE VIDRIO PLANO Y CRISTAL

CRISTAL

| DENOMINACIÓN | TIPO O GRUPO | ESPESOR NOMINAL | MEDIDA MÁXIMA | PESO APROX. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kg/m2. |
| Cristal flotado filtrasol |  | 3 mm. | 1.80 X 2.40 | 7.5 |
| Cristal flotado claro | 1 | 4 mm. | 2.20 X 2.20 | 10.0 |
| Cristal flotado claro | 1 | 5 mm | 1.80 X 2.50 | 12.5 |
| Cristal flotado claro | 2 | 5 mm | 2.70 X 2.50 | 12.5 |
| Cristal flotado claro | 1 | 6 mm | 1.80 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado claro | 2 | 6 mm. | 2.70 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado claro | 3 | 6 mm. | 3.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado claro | 4 | 6 mm. | 4.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado claro | 5 | 6 mm. | 5.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado claro | 1 | 9.5 mm. | 1.60 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado claro | 2 | 0.5 mm, | 2.70 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado claro | 3 | 9.5 mm. | 3.50 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado claro | 4 | 9.5 mm. | 4.50 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado claro | 5 | 9.5 mm. | 5.50 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado claro | 1 | 12.7 mm. | 1.60 X 2.30 | 30.0 |
| Cristal flotado claro | 2 | 12.7 mm. | 2.70 X 2.30 | 30.0 |
| Cristal flotado claro | 3 | 12.7 mm. | 3.50 X 2.30 | 30.0 |
| Cristal flotado claro | 4 | 12.7 mm. | 4.50 X 2.30 | 30.0 |
| Cristal flotado claro | 5 | 12.7 mm. | 5.50 X 2.30 | 30.0 |
| Cristal flotado claro | 1 | 19. mm, | 1.60 X 2.30 | 47.5 |
| Cristal flotado claro | 2 | 19. mm. | 2.70 X 2.30 | 47.5 |
| Cristal flotado claro | 3 | 19 mm. | 3.50 X 2.30 | 47.5 |
| Cristal flotado claro | 4 | 19. mm. | 4.50 X 2.30 | 47.5 |
| Cristal flotado claro | 5 | 19 mm. | 5.50 X 2.3G | 47.5 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 1 | 6 mm. | 11.60 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 2 | 6 mm, | 2.70 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 3 | 6 mm. | 3.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 4 | 6 mm. | 4.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 5 | 6 mm. | 5.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 1 | 6 mm. | 1.60 x 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 2 | 6 mm. | 2.70 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 3 | 6 mm. | 3.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 4 | 6 mm. | 4.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 5 | 6 mm. | 5.50 X 2.50 | 15.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 1 | 9.5 mm. | 1.60 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 2 | 9.5 mm | 2.70 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 3 | 9.5 | 3.50 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 4 | 9.5mm. | 4.50 X 2.30 | 25.0 |
| Cristal flotado bronce y Gris filtrasol | 5 | 9.5 mm. | 5 50 X 230 | 30.0 |

ALMACENAJE

El vidrio y cristal deberá almacenarse de manera que no se expongan a ciclos de humedecimiento y secado, se almacenará en lugares ventilados. Es recomendable el empleo de separadores entre láminas, para evitar el contacto entre ellas siempre deberán protegerse los cantos de vidrio o cristal, mediante calzas de madera y respaldo del mismo material, nunca deberá apoyarse estos directamente sobre superficies duras.

GENERALIDADES

- El cristal o vidrio deberá protegerse y mantenerse limpio, evitando el ataque de materiales alcalinos y oxidados del hierro, que provocan manchas en él, así como de chispas de soldadura que lo dañen y lo lleven hasta la falla, por lo que es conveniente tener estas precauciones durante y después de su instalación.

- El espesor y dimensiones del vidrio plano y cristal se determinará en función de la presión del viento de la región y claro por cubrir.

- Los espesores de los vidrios o cristales deberán verificarse por el representante de la SCT en la obra antes de su colocación por medio de un calibrador.

MATERIALES

- Vidrio o cristal

- Calzas de neopreno con dureza de 85º ± 50 shore A

- Calzas de plomo

- Sellador transparente

- Mastique especial

- Grapas

EJECUCIÓN.-

- Se deberá inspeccionar cada uno de los cantos de las piezas de vidrio o cristal con el objeto de separar las piezas dañadas determinando las que deban aceptarse o rechazarse.

- El corte deberá ser limpio no se aceptarán piezas mordidas o desconchadas, no deberán morderse los cantos para ajustar las piezas al momento del envidriado.

- Deberá tenerse cuidado de proteger los cantos del cristal para prevenir daños durante su instalación.

- No deberá chocar, arrastrar o descansar el canto sobre el marco de la ventana o superficie dura.

- El espacio mínimo para las calzas será al menos de 2.4 mm (3/32”) y el empotramiento mínimo de cristal de 6 mm. (1/4” cuando se rellena lateralmente con vinilo y de 9.5 mm. (3/8") con silicón.

- Las calzas para piezas mayores de 0.5 m2. o cristales con espesor mayor de 3 mm. éstos deberán colocarse sobre dos calzas iguales de neopreno con dureza de 85º ±5º shore A distribuyéndose en los cuartos del claro o bien cuando esto no sea posible las calzas se podrán espaciar a cada 150 mm. o a un octavo del ancho del cristal medido desde el canto vertical de la pieza hacia el centro las calzas deberán estar equidistantes de la línea central del cristal.

- La longitud de cada calza debe ser de 30 mm. por cada metro cuadrado de área de cristal pero no menor de 100 mm. de longitud.

- El ancho de las calzas deberá ser 1.5 mm. menor que el ancho de la canal o perfil y de suficiente espesor para proporcionar el empotramiento mínimo recomendable y las holguras de los cantos del cristal.

Esto es para asegurar que el cristal estará soportado bajo su ancho total y además reducir el riesgo de desfase de las calzas durante la instalación.

Si no se respeta lo anterior se puede ocasionar que se tengan puntos de concentración de esfuerzos en el cristal o producir fallas en el sellado.

En cristales de 12 mm. o de mayor espesor donde la longitud de las calzas de neopreno pueden llegar a ser demasiado grandes, podrán utilizarse calzas de plomo, estas calzas no deben emplearse para unidad Duovent ni en cristal laminado, la longitud de cada calza de plomo será de 130 mm. por cada metro cuadrado de área de cristal pero no menor de 100 mm.

TABLA DE HOLGURAS Y EMPOTRAMIENTOS RECOMENDABLES

| ESPESOR-NOMINAL | HOLGURAS MÍNIMAS |  |  |  | EMPOTRAMIENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM. | A |  | B |  | C |  |
|  | MM | Pulg. | MM. | Pulg. | MM. | Pulg. |
| 3 | 3.0 | 1/8 | 3.0 | 1/8 | 6.0 | 1/4 |
| 4 | 3.0 | 1/8 | 3.0 | 1/8 | 6.0 | 1/4 |
| 5 | 3.0 | 1/8 | 5.0 | 3/16 | 8.0 | 5/16 |
| 6 | 3.0 | 1/8 | 6.0 | 1/4 | 10.0 | 3/8 |
| 10 | 5.0 | 3/16 | 8.0 | 5/16 | 11.0 | 7/16 |
| 12 | 6.0 | 1/4 | 10.0 | 3.8 | 11.0 | 7/16 |
| 19 | 6.0 | 1/4 | 12.0 | 1/2 | 16.0 | 5/8 |

MEDICION.-

1. Suministro de material

- Elemento fijo vertical y horizontal por metro con aproximación al décimo.

- Elementos móviles

Por pieza.

- Mano de obra

| Por nodo | Con escuadra y tornillo Con tornillo en pija En puerta con tensor Con escuadra y remache a 45º soldado. |
| --- | --- |

- Colocación

a)      Elementos fijos

Por metro cuadrado con aproximación al décimo.

b)     Elementos móviles.

Por pieza.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación como son:

  - Perfiles de aluminio anodizado 6063 T-5

  - Soldadura (en su caso)

  - Herrajes

  - Tornillos y taquetes

  - Empaques

  - Selladores

  - Protección

  - Escuadras, neoprenos, felpas, vinilos, etc.

  - Cristales

- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo la de protección, transphasta su total terminación dicho concepto de trabajo,   incluyendo la medición, trazo, corte, presentación, correcciones, aplicación y retiro de pelícuorte hasta el lugar de su colocación, calafateo, sellado, protección de los elementos colocados, etcétera.

- La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la SCT apruebe o indique.

- Las correcciones y modificaciones o la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás cargos derivados del empleo de equipo y herramienta para la correcta ejecución del trabajo.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

- Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la SCT.

MEDICION.- Por pieza

BASE DE PAGO.- Por unidad obra totalmente terminado.