EP 367 (08).-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 1.17 M. DE ALTO, DE CRISTAL TEMPLADO LAMINADO DE 13.52 MM. DE ESPESOR, , , FIJADO CON CANAL DE ACERO GALVANIZADO TIPO "U" AHOGADO EN LOSA EXISTENTE COLOR RAL 9011 GRAPHITE BLACK,  DEJANDO 7 CM. DE ZOCLO, Y CANAL DE SUJECION SUPERIOR. SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, CONECTORES, TAQUETES EXPANSIVOS, TORNILLOS, AVELLANADOS, SELLO DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

GENERALIDADES DEL ACERO GALVANIZADO

- El acero galvanizado es aquel que se obtiene luego de un proceso de recubrimiento de varias capas de la aleación de hierro y zinc. El acero inoxidable es un material sólido y no un revestimiento especial aplicado al acero común.

- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, entregándole ciertas propiedades entre las que se encuentra su gran resistencia a la abrasión, ya que los recubrimientos galvanizados poseen la característica casi única de estar unidos metalúrgicamente al acero base, por lo que poseen una excelente adherencia

- Características físicas.

Deberán satisfacer las especificadas para el acero galvanizado en lo que respecta a:

-Limite Elástico

-Resistencia  a tracción

-Módulo elasticidad

-Módulo de rigidez

-Esfuerzos permitidos tensión y corte

-Punto de cadencia

- Capa de Zinc

El espesor de la capa zinc para el galvanizado se establece en la siguiente lista según la especificación en proyecto en los elementos de puertas:

Espesores mínimos del recubrimiento.

- Material

Para la fabricación de los perfiles deberán emplearse lingotes con la aleación exigida, así como el proceso de extrusión.

- Dimensiones de los perfiles.

Las secciones y tipo de los perfiles verticales y horizontales será especificado por el proyecto y/o indicado por la SCT en función de la carga que soporten, presión del viento, área por cubrir, tomando en consideración los límites de resistencia y servicio de éstos.

Los miembros horizontales que soporten vidrio o cualquier otra carga muerta deben diseñarse para no flambearse más de tres (3) mm de su longitud, en la selección del perfil se verá que cumpla con la dimensión de las holguras y empotramientos mínimos para la colocación de vidrio o cristal siendo la mínima de 12.7 mm.

- Tornillería.

La tornillería penetrará en la vena veinticinco (25) mm como mínimo, será de aluminio exceptuando el acero inoxidable, zinc y bronce blanco.

- Neopreno, vinilos, felpas o pelillos polipropileno.

Deberán tener las dimensiones necesarias y continuidad para que su función específica satisfaga los requisitos de diseño y evitar su desprendimiento.

- Herrajes.

Serán especificados en proyecto y/o indique la SCT.

- Tensores de ensamble, escuadras de unión, fijación y anclaje. La sección y espesor estarán sujetos a lo especificado en proyecto, éstas deberán satisfacer las condiciones de trabajo para evitar se deformen.

- El número de anclas o fijaciones en los perfiles que se coloquen a muros, techos y pisos debe ser siempre uno (1) más que el número de metros que tenga la longitud de perfil. Las anclas nunca deben colocarse a menos de tres (3) cm. de la orilla de los elementos de concreto u otro material.

- En lo referente a la fabricación de la herrería se deberá observar lo siguiente:

- Toda la herrería deberá ser hermética e impermeable.

- Las partes móviles como ventilas, hojas de puertas o ventanas, manijas, cremalleras, pasadores, chapas, etc., deberán accionarse con facilidad y acoplarse a las partes fijas de manera que se produzca un cierre sellado.

- Cada elemento deberá ser de una pieza a menos que el proyecto y/o Instituto indique lo contrario.

- El proyecto y/o la SCT indicará la geometría, tipo y calidad de pieza materiales, refuerzos y anclajes, mecanismos y características de los perfiles.

- Todas las medidas deberán ser comprobadas en obra antes de proceder a unir definitivamente los distintos elementos para presentarla en el lugar de su colocación final y verificar la precisión de su ejecución o efectuar las correcciones pertinentes.

- El almacenaje de los perfiles deberá ser en tal forma que al estibarse y cargarse no se deformen.

- No se aceptarán piezas que presenten alabeos o algún otro tipo de deformación.

GENERALIDADES DEL CRISTAL TEMPLADO LAMINADO

El cristal Laminado ofrece seguridad a las personas y bienes además de confort y diseño. Laminate es un sándwich formado por una o más capas de Vidrio intercaladas con una o más capas de polivinil de butiral (PVB) aplicadas con calor y presión en un autoclave.

El Laminado  impide el desprendimiento de los fragmentos de Vidrio, evitando así los riesgos de accidentes por cortes al mismo tiempo que detienen su caída tanto hacia personas como objetos. También cubre la necesidad como el confort térmico y acústico, el control solar y la estética.

Resistencia a la tracción:

Aproximadamente 1000 kg/cm².

Resistencia a la flexión:

La tensión de rotura varía de 1200-2000 kg/cm².

Resistencia a la torsión:

Se produce la rotura bajo un ángulo de 27 grados equivalente a 189 kg de esfuerzo de torsión, (según un ensayo realizado en volumen de 100 x 33 cm y 6 mm de espesor).

Resistencia a la compresión:

Se precisan alrededor de 10,000 kg/cm² de peso para pulverizar un cubo de 1 cm de lado.

91/

MATERIAL

- Perfiles de acero galvanizado

- Soldadura (en su caso)

- Tornillos y taquetes

- Escuadras

- Remaches

- Tensores

- Sellador

- Película protectora

- Vinilos, felpas.

10. Cristal templado laminado de 13.52 mm. de espesor

MEDICION.-

1. Suministro de material

- Elemento fijo vertical y horizontal por metro con aproximación al décimo.

- Elementos móviles

Por pieza.

- Mano de obra

| Por nodo | Con escuadra y tornillo Con tornillo en pija En puerta con tensor Con escuadra y remache a 45º soldado. |
| --- | --- |

- Colocación

a)      Elementos fijos

Por metro cuadrado con aproximación al décimo.

b)     Elementos móviles.

Por pieza.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación como son:

  - Perfiles de acero galvanizado

  - Soldadura (en su caso)

  - Herrajes

  - Tornillos y taquetes

  - Empaques

  - Selladores

  - Protección

  - Escuadras, neoprenos, felpas, vinilos, etc.

  - Cristales

- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo la de protección, traspasta su total terminación dicho concepto de trabajo,   incluyendo la medición, trazo, corte, presentación, correcciones, aplicación y retiro de pelícuorte hasta el lugar de su colocación, calafateo, sellado, protección de los elementos colocados, etcétera.

- La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la SCT apruebe o indique.

- Las correcciones y modificaciones o la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás cargos derivados del empleo de equipo y herramienta para la correcta ejecución del trabajo.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

- Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la SCT.

MEDICION.- Por pieza

BASE DE PAGO.- Por unidad de concepto de obra totalmente terminado