EP 368 (06).-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA ENTRE GRANITO Y BASALTO DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE

EJECUCIÓN.- Suministro y colocación de Solera de acero inoxidable para delimitar cambio de acabado en piso exterior entre granito y basalto, deberá tener 2cm de ancho y 6cm de altura, para lograr adherencia a cada uno de sus laterales hacia los diferentes tipos de piso, se utilizará un pegamento a base de resinas y polímeros, el precio incluye: Suministro, Colocación, Fijación en espacio según indique el proyecto.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción de la SCT, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes.

En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la SCT.

ESPECIFICACIONES DEL ACERO INOXIDABLE.-

DEFINICION: El acero inoxidable se define como una aleación de acero con un mínimo del 10 % al 12 % de cromo contenido en masa.

DENSIDAD ESPECIFICA: 7.90 KG/DM3

PUNTO DE FUSION: 1450 °C

DILATACION TERMICA: 1.6mm / m / 100°C

RESISTENCIA  A  LA TRACCION: 600 N / mm2

NORMATIVA DE FABRICACION: EN 14404 (AISI 316L)

(ALEACIONES)			     EN14307 (AISI304L)

MEDICIÓN.- La unidad de medición será por metro de acuerdo a lo indicado en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el caso, midiéndose los trabajos totalmente terminados según trazos y líneas de proyecto.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.