EP 376   RELLENO DE CAPA DRENANTE

GENERALIDADES.- Si la tubería se ha colocado sobra un lecho de asiento impermeable, la zanja se rellenará, a uno y otro lado de !os tubos, con el material impermeable que se utilizó en su ejecución hasta llegar a cinco centímetros (5 cm) por debajo del nivel de las perforaciones más bajas, en caso de que se empleen tubos perforados, o hasta la altura que marquen los planos sí se usan tubos con juntas abiertas. Si se empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitaría al que corresponde al lecho de asiento.

A partir de las alturas indicadas se proseguirá el relleno con material filtrante hasta la cota fijada en los planos o, en su defecto, indicaría por el Director.

En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería, la zanja se rellenará con material filtrante. Si la tubería es de juntas abiertas, deberán cerrarse éstas en la zona de contacto con su lecho de asiento.

Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el proyecto.

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición.

RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE

DEFINICIÓN

Consisten en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obras de fábrica, o cualquier otra zona. Cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria de alto rendimiento.

MATERIALES

Condiciones generales

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales o precedentes del machaqueo 'f trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños.

Composición granulométrica

El tamaño máximo no será, en ningún caso superior a setenta y seis milímetros  (76 mm) cedazo 80 UNE, Y el cernido pondera! acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5 %).

En el caso de terrenos cohesivos, la condición (a) se puede sustituir por la de  Siendo F el tamaño superior al del x  %. en peso del material filtrante y d. el tamaño superior al de! x %, en peso. de! terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro:

- Fx/dx < 5 ; 	(b) Fx/dx > 5;      	(c) Fx/dx < 25; 		(d) Fx/dx < 20

En el caso de terrenos cohesivos, la condición

F" < 0.1 mm

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material filtrado situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes:

- SI se utilizan tubos perforados:

Fx / Diámetro del orificio > 1

-Si se utilizan tubos con Juntas abiertas:

Fx / Ancho de la junta > 1.2

También se adoptaran las precauciones para evitar la erosión o perturbación de los rellenos en ejecución a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua.

Si a pesar de las precauciones adoptadas, se predijera la contaminación o perturbación de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a substituirlo por el material en unas condiciones. Esta operación no será abonable.

LIMITACIONES DE LA EJECUCION

Los rellenos localizados se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra sea superior a cero grados centígrados (0° C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tráfico, hasta que se haya completado. Sin ello no es posible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

MEDICION.- Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante se abonaran por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de perfiles transversales.

BASE DE PAGO.- Por unidad de obra totalmente terminada