E. P. RCZ-006 LIMPIEZA DE PIEZAS DE CANTERA, EL TRABAJO CONSTA DE LA PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE HIDROFLUORURO DE AMONIO (STONE SAVER); SE REALIZARÁ AGREGANDO 25% DE HIDROFLUORURO DE AMONIO POR CADA LITRO DE AGUA…

EJECUCIÓN:

Se protegen las áreas en las que se realizan los trabajos, los muebles, piso, muros y elementos arquitectónicos que así lo requieran, a base de cartón corrugado o plástico negro fijados con cinta gris, se retirara la protección una vez concluidos los trabajos.

Para la realización de estos trabajos se colocarán torres de andamio hasta alcanzar la altura necesaria.

El trabajo consta de la preparación de una solución de hidrofluoruro de amonio (Stone saver); se realizará agregando 25% de hidrofluoruro de amonio por cada litro de agua. El procedimiento se realizará en forma descendente iniciando en la parte superior paramento de la siguiente manera: una vez lavada la pieza con canasol y enjuagada con agua corriente a presión máxima de 57 P.S.I. con equipo de hidrolavadora a presión, se procederá a la aplicación de hidrofloruro de amonio con aspersor manual en agua corriente, dejando actuar de 3 a 5 min en las zonas con manchas más profundas; en los casos más difíciles se aplicarán papetas aplicando la mezcla directamente a la mancha y a la papeta, siembre sin dejar que la mezcla se seque. Se enjuagará con agua corriente a presión; en los casos donde se utilice agua a presión, se deberá revisar que no exista disgregación de material y la salida del agua será abierta para no abrasionar, aplicando a una distancia de 1 a 1.50 m de la piedra.

El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes.

Al termino de los trabajos se realizará la limpieza general del área, retirando los materiales, herramientas, andamiajes, equipos, dejando la zona preparada para su entrega.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.