E. P. ALB-019 INTEGRACIÓN DE LECHADA EN GRIETAS EN MUROS CON BASE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

EJECUCIÓN:

Se procederá a identificar las grietas en los muros a intervenir ante la supervisión y la contratista. Y procediendo a realizar los trabajos siguientes:

Retiro de material suelto con aire a presión, abocardar finamente la junta, limpieza con aplicación de aire con compresora hasta que deje de salir polvo, lavando con   chorro de agua a presión hasta quitar todo el material suelto, se instalaran puertos de inyección con tubo flexible de cobre ø=1/2" de 35 cm de longitud, previa perforación ø=5/8" hasta penetrar la mitad del espesor del muro en cuestión.  la colocación se hará siguiendo la trayectoria de las grietas @50 cm asentando el tubo con grout no ferroso. Se aplicará una inyección de lechada fluida en proporción 1:2.5. El concepto incluye instalar en los sitios que sea posible, grapas de tabique de 7 x 14 x 28 cm o equivalente en cajas previamente realizadas para tal fin, la profundidad de las cajas abarcará la totalidad del espesor del muro, el espacio anular entre las cajas y las grapas, no será menor de 1 cm ni tampoco deberá exceder 2 cm, el espacio anular entre una grapa y su caja correspondiente deberá retacarse de mortero a base de cal y arena en proporción 1:2.5.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Metro Lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.