E. P. CONS-l.3.11.- Suministro y colocación de aplanado de 2 cms. de espesor a base de mortero cal. arena en proporción 1:2.5 y promal o acrilatex con una porción de 1.5%, más 900 mrs. de fibra de polipropileno, y malla de gallinero fijado con clavos de concreto de 1¨ hasta una altura de 18 mts. sobre nivel de banqueta y 8 mts. a nivel de sotocoro, el precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.