E. P. CONS-l.3.3.- Inyección de lechada en grietas en muros. A base del siguiente procedimiento: retiro de material suelto con aire a presión, abocardar finamente la junta, limpieza con aplicación de aire con compresora hasta que deje de salir polvo, lavado con chorro de agua a presión hasta quitar todo el material suelto, colocación de puertos de inyección con tubos de cobre flexibles de 1/2" de diámetro de 35 cms. De longitud en perforación con barrenos de 1" hasta penetrar a la mitad del muro a tratar, realizando horadaciones @ 40 cm. (la colocación de estos barrenos se realizará siguiendo la trayectoria de la grieta, asentando el tubo con grout no ferroso, la inyección se realizará con equipo manual (licuadora) garantizando la presión entre 3-5 kg/cm2. Para la preparación de 10 lts. De lechada se observará la siguiente preparación: 14 kg. De cemento puzolanico.0.08 kg. De puzzolith, 0.8/4 de flowcable y 5.32 lts. De agua. El precio unitario comprende la mano de obra, materiales, desperdicios, herramienta, equipo, andamios de seguridad, protección del área adyacente a los trabajos colocando una capa de cartón corrugado sobre la cual se colocará una capa de plástico negro cal. 600. Así como todo lo necesario para su correcta elaboración P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será en metro (M) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.