E. P. CONS-l.3.5.- Consolidación de grietas muros inyección de lechada en grietas de muros de coro. A base del siguiente procedimiento: retiro de material suelto, abocardar finamente la junta, limpieza con aplicación de aire con compresora hasta que deje de salir polvo, lavado con chorro de agua a presión hasta quitar todo el material suelto, colocación de puertos de inyección con tubos de cobre flexibles de 1/2" de diámetro de 35 cms. De longitud en perforación (en la junta o en el sillar de tezontle o cantera; formando una retícula de tresbolillo, en el muro se realizarán perforación de 5/8" de diam. Y con una profundidad de la mitad de la sección del muro en cuestión, asentando el tubo con grout no ferroso, la inyección se realizará con equipo manual (licuadora) garantizando la presión entre 3-5 kg/cm2. Para la preparación de 10 lts. De lechada se observará la siguiente preparación: 14 kg. De cemento puzolanico.0.08 kg. De puzzolith, 0.8/4 de flowcable y 5.32 lts. De agua. El precio unitario incluye: todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios. Desperdicios, protección en donde se apoye el equipo de inyección. Pruebas de mezcla especificada, control con radios para resguardar los locales aledaños evitando filtraciones, incluye todos los acarreos de materiales horizontales y verticales los recorridos necesarios de personal de traslado de materiales y verificaciones, limpieza durante el proceso dela inyección, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.