E.P.C.G-3.01.2:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GRAPAS DE TABIQUE DE 7X14X28 CM O EQUIVALENTE EN CAJAS PREVIAMENTE REALIZADAS PARA TAL FIN: LA PROFUNDIDAD DE LAS CAJAS ABARCARA LA TOTALIDAD DEL ESPESOR DEL MURO, EL ESPACION ANULAR ENTRE LAS CAJAS Y LAS GRAPAS NO SERA MENOR A 1 CM NI DEBERA EXEDER DE 2 CM; EL ESPACIO AUNAL ENTRE UNA GRAPARA Y UNA CAJA CORRESPONDIENTE DEBERA RETACARSE DE MORTERO A BASE DE CAL Y ARENA EN PROPORCIÓN: 1:2.5 INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIALES, EQUIPO Y MATERIAL DE DESECHO, ANDAMIAJE NECESARIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Se procederá a identificar la grieta en los muros a intervenir ante la suspensión y la contratista asentando estas en la bitácora. Y procediendo a realizar los trabajos siguientes:

- Una vez identificada la trayectoria de la grieta se procede a la apertura de caja para recibir pieza. Por medios manuales con cincel-maceta y golpe rasante.

- Se colocan las piezas de recinto según las indicaciones y especificaciones de proyecto, asentadas con mortero cala-arena proporción 1:2.5.

- Se procura reintegrar el mamposteo suelto en las secciones que sea posible, asentándolo con mortero cal-arena proporción 1:2.5.

- Se continúa con el proceso correspondiente al concepto de inyección.

Se consideran todos los elementos de seguridad que sean necesarios para el personal y protección de las áreas elementos arquitectónicos que se requieran durante la realización de los trabajos, la limpieza del área de trabajo en general.

El material de desperdicio se retirará de la obra en un costal hasta el sitio de acopio en el inmueble.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.