E.P.C.G-3.01.7

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO A BASE DE CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3, REFORZZADO CON FIBRA SINTETICA FIBERMESH, O EQUIVALENTE, EN UNA PORPORCION DE 900 G POR CADA M3 DE MORTERO. ANTES DE COLOCAR EL MORTERO CAL-ARENA SE DEBERÁ DE HUMEDECER LA GRIETA PARA QUE EL MORTERO SUFRA LA MENOR PERDIDA DE AGUA EN SU FRAGUADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS DE SEGURIDAD, HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Se humectará perfectamente el área a recubrir, para obtener la adherencia de mortero, el cual será una mezcla de cal- arena en proporción 1:3 de 3.00 cm de espero a lo largo de toda la zona a consolidad, reforzando con fibra polipropileno Fibermesh o equivalente en proporción de 900 gr por cada m3 de mortero.

En caso de requerirse se podrá re-mampostear también con tabique rojo de la región con medidas estándares y autorizadas por la supervisión.

Se consideran todos los elementos de seguridad que sean necesarios para el personal y protección de las áreas y elementos arquitectónicos que se requieran durante la realización de los trabajos, la limpieza del área de trabajo en general.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Metro Cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.