E.P.R.M-4.01.1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADO DE MEZCLA CAL-ARENA 1:3 DE 3 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON GEOMALLA BIAXIAL DE POLIPROPILENO 1R 6X6-10/10 (O EQUIVALENTE), TENIENDO UN ANCLAJE REALIZADO CON CUÑAS DE MADERA Y TUBOS DE PVC DE 1/2", A CADA 50 CM. EN AMBOS SENTIDOS, A BASE DE ALAMBRÓN DE Ø 6.30 MM. DOBLANDO A 90°, 8 CMS DE LARGO EN SUS EXTREMOS PARA UNIRLAS A LA MALLA; DE ACUERDO A DETALLE 1 DE BOLETÍN DE OBRA CA/05  1/3, 2/, EL PRECIO UNITARIO COMPRENDE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS DE SEGURIDAD, HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO CON UNA CAPA DE CARTÓN CORRUGADO Y UNA CAPA DE PLÁSTICO DE POLIURETANO NEGRO CAL 600 Y LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO DE LOS TRABAJOS Y AL TÉRMINO DE LOS MISMOS. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Se humectará perfectamente el área a recubrir, para obtener la adherencia de mortero, el cual será una mezcla de cal- arena en proporción 1:3 de 3.00 cm de espero a lo largo de toda la zona a consolidad, reforzando con fibra polipropileno Fibermesh o equivalente en proporción de 900 gr por cada m3 de mortero.

En caso de requerirse se podrá re-mampostear también con tabique rojo de la región con medidas estándares y autorizadas por la supervisión.

Se consideran todos los elementos de seguridad que sean necesarios para el personal y protección de las áreas y elementos arquitectónicos que se requieran durante la realización de los trabajos, la limpieza del área de trabajo en general.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Metro Cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.