E.P.R.Y.R.B.AP.-9.01.5

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON MEMBRANA DE FESTER O SIMILAR, CON SELLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Se liberará todo el material existente en el área de trabajo, mediante una limpieza general previa a la colocación del sellador Fester, el cual se diluirá en las proporciones establecidas en proyecto de restauración y se aplicará a dos manos con rodillo, cepillo de Cerdas suaves, brocha o equipo de aspersión. Se deberá extender en forma uniforme sobre toda la superficie con la finalidad de dejar una película continua. Se dejará secar 24 horas antes de continuar con la aplicación de Impermeabilizante con membrana de Fester.

Cumpliendo el plazo indicado, se colocará la Membrana de Refuerzo de Fester eliminando abultamientos y arrugas. Se dejará secar en un plazo de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se consideran los materiales, herramienta, equipo, la mano de obra suficiente y adecuada para efectuar los trabajos en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos de ser así necesario, la corroboración y verificación de control de calidad de acuerdo a las normas y reglamentos aplicables, así como el equipo de seguridad, y señalización oportuna, para protección de los trabajadores de obra, y los terceros.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Metro Cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.